附件1

2020年主要原材料质量抽检结果总体分析状况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 样品名称 | 2019年 | 2020年 | 合格率变化 |
| 抽取样品数量（组） | 样品合格数（组） | 合格率（%） | 抽取样品数量（组） | 样品合格数（组） | 合格率（%） | 2020年-2019年（%） |
| 1 | 水泥 | 102 | 102 | 100 | 111 | 111 | 100  | 0  |
| 2 | 沥青 | 11 | 11 | 100 | 19 | 19 | 100  | 0  |
| 3 | 钢筋 | 381 | 381 | 100 | 105 | 105 | 100  | 0  |
| 4 | 减水剂 | 114 | 114 | 100 | 105 | 105 | 100  | 0  |
| 5 | 速凝剂 | 34 | 23 | 67.6 | 25 | 22 | 88.0  | 20.4  |
| 6 | 锚固剂 | 7 | 7 | 100 | 7 | 6 | 85.7  | -14.3  |
| 7 | 粉煤灰 | 71 | 67 | 94.4 | 68 | 64 | 94.1  | 0  |
| 8 | 矿粉/矿渣 | 6 | 6 | 100 | 17 | 17 | 100  | 0  |
| 9 | 土工布 | 45 | 36 | 80 | 47 | 41 | 87.2  | 7.2  |
| 10 | 锚具、夹片、钢绞线 | 65 | 65 | 100 | 26 | 26 | 100  | 0  |
| 11 | 钢绞线 | 73 | 73 | 100 | 31 | 31 | 100  | 0  |
| 12 | 抗剥落剂 | 3 | 3 | 100 | 20 | 20 | 100  | 0  |
| 13 | 波纹管（金属/塑料） | 56 | 44 | 78.6 | 25 | 24 | 96.0  | 17.4  |
| 14 | 防水材料 | 76 | 65 | 85.5 | 85 | 81 | 95.3  | 9.8  |
| 15 | 木质素纤维 | 2 | 2 | 100 | 18 | 16 | 88.9  | -11.1  |
| 16 | 交安材料 | 13 | 13 | 100 | 23 | 23 | 100  | 0  |
| 序号 | 样品名称 | 2019年 | 2020年 | 合格率变化 |
| 抽取样品数量（组） | 样品合格数（组） | 合格率（%） | 抽取样品数量（组） | 样品合格数（组） | 合格率（%） | 2020年-2019年（%） |
| 17 | 橡胶支座 | 38 | 35 | 92.1 | 13 | 13 | 100  | 7.9  |
| 18 | 锚杆、钢管 | 14 | 14 | 100 | 6 | 6 | 100  | 0  |
| 19 | 螺栓 | / | / | / | 4 | 4 | 100  | / |
| 合计 | 1111 | 1061 | 95.5 | 755 | 734 | 97.2  | 1.7  |