附件2

2020年主要原材料质量抽检不合格结果

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 样品名称 | 规格 | 生产厂家 | 不合格指标 | 项目名称 | 施工单位 | 合同段 |
| 1 | 速凝剂 | PH-8有碱液体速凝剂  （掺量5%） | 山西浦华建材有限公司 | 终凝时间、1d抗压强度 | 德阳中江至遂宁高速公路 | 中铁十六局集团第五工程有限公司 | TJ-5标段 |
| 2 | 速凝剂 | YX-SN2混凝土无碱液体速凝剂（掺量8.0%） | 山西永翔建材有限公司 | 1d抗压强度 | 德阳中江至遂宁高速公路 | 中铁十五局集团有限公司 | TJ-3标段 |
| 3 | 速凝剂 | KT-5型无碱速凝剂（液体）  （掺量6.0%） | 山西康特尔精细化工有限责任公司 | 初凝时间、终凝时间、1d抗压强度 | 四川省仁寿至屏山新市公路孝姑至沐川南段及马边支线 | 中铁十二局集团有限公司 | LJ14标段 |
| 4 | 粉煤灰 | F类Ⅱ级 | 宜宾福溪粉煤灰开发有限公司 | 烧失量 | 宜宾城市过境高速公路西段 | 中铁四局集团有限公司 | SG1标段 |
| 5 | 粉煤灰 | F类Ⅱ级 | 什邡市桂湖水泥有限公司 | 烧失量 | G0511线德阳至都江堰高速公路 | 中铁二十一局集团第三工程有限公司 | DDTJ1标段 |
| 6 | 粉煤灰 | F类Ⅱ级 | 四川省宜宾元亨实业有限公司 | 烧失量 | 乐山至西昌高速公路马边至昭觉段 | 中铁北京工程局集团第一工程有限公司 | K1标段 |
| 序号 | 样品名称 | 规格 | 生产厂家 | 不合格指标 | 项目名称 | 施工单位 | 合同段 |
| 7 | 粉煤灰 | F类Ⅱ级 | 四川省宜宾元亨实业有限公司 | 烧失量 | 乐山至西昌高速公路马边至昭觉段 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | S1-7标段 |
| 8 | 锚固剂 | SF锚杆锚固剂  （全锚）粉状 | 云南山峰工贸有限公司 | 凝结时间 | 乐山至西昌高速公路马边至昭觉段 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | S1-5标段 |
| 9 | 波纹管 | HDPE 无孔φ100塑料波纹管 | 成都路宝工程材料有限公司 | 环刚度、抗冲击性 | 德昌至会理高速公路 | 中国建筑第八工程局有限公司 | TJ2-3标段 |
| 10 | 土工布 | 短纤土工布  （350g/㎡）（10kN/m） | 成都桥源科技有限公司 | 单位面积质量偏差、断裂强度、撕破强力、顶破强力 | 德昌至会理高速公路 | 中国建筑第八工程局有限公司 | TJ2-1标段 |
| 11 | 土工布 | 短纤土工布  （350g/㎡）（14kN/m） | 成都鹏鑫止水建材有限公司 | 单位面积质量偏差 | 德昌至会理高速公路 | 四川交投建设工程股份有限公司 | TJ1-2标段 |
| 12 | 土工布 | 短纤土工布  （350g/㎡）（11kN/m） | 衡水大众橡塑有限公司 | 单位面积质量偏差 | 乐山至西昌高速公路马边至昭觉段 | 四川交投建设工程股份有限公司 | S2-4标段 |
| 13 | 土工布 | 短纤土工布  （350g/㎡）（10kN/m） | 成都市铁建指物资有限公司 | 断裂强度、撕破强力、顶破强力、单位面积质量偏差 | 峨汉至汉源高速公路 | 四川路桥华东公司 | 2-1标段 |
| 序号 | 样品名称 | 规格 | 生产厂家 | 不合格指标 | 项目名称 | 施工单位 | 合同段 |
| 14 | 土工布 | 土工布SNG-PET-10-4 10kN/m | 成都宏钜环保科技有限公司 | 断裂强度、标称断裂强度对应伸长率、撕破强力、顶破强力 | 峨汉至汉源高速公路 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | 2-13标段 |
| 15 | 土工布 | 土工布  （350g/㎡）（10kN/m） | 枣强县鑫海防水塑胶制品有限公司 | 单位面积质量偏差 | 峨汉至汉源高速公路 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | 2-12标段 |
| 16 | 木质素纤维 | 颗粒状 | 四川圣翔化工科技有限公司 | 灰分含量、含水率 | 四川省仁寿至屏山新市公路孝姑至沐川南段及马边支线 | 中交一公局第六工程有限公司 | LM6标段 |
| 17 | 木质素纤维 | 絮状 | 江苏华康建材实业有限公司 | 灰分含量、吸油率、含水率 | 巴中至万源高速公路项目 | 中国葛洲坝集团股份有限公司巴通万高速公路第Ⅴ分部 | Ⅴ分部 |
| 18 | 止水带 | 中埋式橡胶止水带 350mm\*8mm  （B、S类） | 仪征市复地土工材料有限公司 | 硬度（邵尔A）、拉伸强度、拉断伸长率、撕裂强度 | G4261线宁南至攀枝花段高速公路 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | ZCB1-13合同段 |
| 19 | 止水带 | 300mm\*10mm中埋式橡胶止水带（B类） | 四川汇达防水保温材料有限公司 | 拉伸强度、撕裂强度 | 德昌至会理高速公路 | 中国建筑第八工程局有限公司 | TJ2-1标段 |
| 序号 | 样品名称 | 规格 | 生产厂家 | 不合格指标 | 项目名称 | 施工单位 | 合同段 |
| 20 | 止水带 | S型400mm\*10mm中埋式橡胶止水带 | 衡水大众橡塑有限公司 | 硬度（邵尔A）、拉伸强度、拉断伸长率、撕裂强度 | 乐山至西昌高速公路马边至昭觉段 | 四川交投建设工程股份有限公司 | S2-4标段 |
| 21 | 止水带 | B型400mm\*10mm中埋式橡胶止水带 | 云南联迈土工建材制造有限公司 | 拉伸强度、撕裂强度 | 乐山至西昌高速公路马边至昭觉段 | 中铁十五局集团第一工程有限公司 | K3标段 |