附件3

**2023年度钢筋复核比对试验结果汇总表**

| 序号 | 机构编码 | 机构名称 | 机构等级 | 复核比对试验结果 | 存在的问题 | 对应失信 行为代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 14 | 四川川交道桥试验检测有限责任公司 | 公路工程乙级 | 满意 | / | / |
| 2 | 15 | 巴中市交投检测有限公司 | 公路工程乙级 | 满意 | / | / |
| 3 | 17 | 中铁二局第四工程有限公司工程检测中心 | 公路工程乙级 | 满意 | / | / |
| 4 | 28 | 凉山州公路工程试验检测中心 | 公路工程乙级 | 满意 | / | / |
| 5 | 34 | 中铁八局集团工程检测有限公司 | 公路工程乙级 | 满意 | / | / |
| 6 | 39 | 四川存鑫交通工程试验检测有限公司 | 公路工程乙级 | 满意 | / | / |
| 7 | 43 | 四川朝阳公路试验检测有限公司 | 公路工程乙级 | 满意 | / | / |
| 8 | 45 | 四川路航建设工程试验检测有限公司 | 公路工程乙级 | 满意 | / | / |
| 9 | 46 | 成都金信德工程检测有限公司 | 公路工程乙级 | 满意 | / | / |
| 10 | 49 | 四川宁信建设工程质量检测有限公司 | 公路工程乙级 | 满意 | / | / |
| 11 | 51 | 四川鼎锐峰工程检测有限公司 | 公路工程乙级 | 满意 | / | / |
| 12 | 63 | 四川天接公路工程试验检测有限公司 | 公路工程乙级 | 满意 | / | / |
| 13 | 64 | 四川恒固建设工程检测有限公司 | 公路工程乙级 | 满意 | / | / |
| 14 | 67 | 四川晨升工程检测有限公司 | 公路工程乙级 | 满意 | / | / |
| 15 | 75 | 四川方华建设工程检测有限公司 | 公路工程乙级 | 满意 | / | / |
| 16 | 78 | 成都华誉检验检测有限公司 | 公路工程乙级 | 满意 | / | / |
| 17 | 86 | 四川江南工程检测咨询有限公司 | 公路工程乙级 | 满意 | / | / |
| 18 | 88 | 四川省中浩建设工程质量检测有限公司 | 公路工程乙级 | 满意 | / | / |
| 19 | 94 | 四川新高工程质量检测有限公司 | 公路工程乙级 | 满意 | / | / |
| 20 | 113 | 成都峰瑜工程检测有限公司 | 公路工程丙级 | 满意 | / | / |
| 21 | 115 | 四川鸿闻建达建设工程检测有限责任公司 | 公路工程丙级 | 满意 | / | / |
| 22 | 117 | 四川南部同纳工程检测有限公司 | 公路工程丙级 | 满意 | / | / |
| 23 | 118 | 中铁二院成都工程检测有限责任公司 | 公路工程丙级 | 满意 | / | / |
| 24 | 121 | 四川昱信工程检测有限责任公司 | 公路工程丙级 | 满意 | / | / |
| 25 | 36 | 四川道诚建设工程检测有限责任公司 | 公路工程乙级 | 基本满意 | 1、最大力总伸长率Z值=2.1。 | / |
| 26 | 93 | 南充市交通局公路工程试验检测中心 | 公路工程乙级 | 基本满意 | 1、抗拉强度Z值=2.3。 | / |
| 27 | 22 | 四川诚通公路工程试验检测有限责任公司 | 公路工程乙级 | 不满意 | 1、抗拉强度Z值=3.5。 | JJC201022 |
| 28 | 38 | 四川正炜工程质量检测有限公司 | 公路工程乙级 | 不满意 | 1、抗拉强度Z值=16.2。 | JJC201022 |
| 29 | 44 | 四川晟通检测有限公司 | 公路工程乙级 | 不满意 | 1、最大力总伸长率Z值=3.6。 | JJC201022 |
| 30 | 59 | 四川金石工程试验检测有限公司 | 公路工程乙级 | 不满意 | 1、抗拉强度Z值=5.2。 | JJC201022 |
| 31 | 68 | 四川东坤工程检测有限公司 | 公路工程乙级 | 不满意 | 1、抗拉强度Z值=3.3。 | JJC201022 |
| 32 | 110 | 四川益通工程技术有限公司 | 公路工程乙级 | 不满意 | 1、样品2试验视频文件无法播放。 | JJC201022 |
| 33 | 114 | 四川安泰工程质量检测有限公司 | 公路工程丙级 | 不满意 | 1、屈服强度Z值=11.7； 2、抗拉强度Z值=15.3。 | JJC201022 |
| 34 | 119 | 四川同昇交通科技有限公司 | 公路工程丙级 | 不满意 | 1、最大力总伸长率Z值=3.2。 | JJC201022 |
| 35 | 124 | 四川宏超工程检测技术有限责任公司 | 公路工程丙级 | 不满意 | 1、样品1L'u测量数据视频中与报告表不一致（视频中测量结果为111.89mm，报告表中为114.89mm，且测量方法有误）； 2、样品2试验视频后半段无法播放，无法核查关键数据。 | JJC201022 |

注：四川鑫海建筑工程质量检测有限公司和四川佳岳检测咨询有限公司因资质过期未参加此次复核比对。